Analisis variasi fraksi volume serat pelepah nipah sebagai material filler pada komposit papan partikel semen serat pelepah nipah-cangkang kerang kepah

Mirza Pramudia1*, Mahrus Khoirul Umami2, Maga Herdinan3

1,2,3Program Studi Teknik Mesin, Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang PO. Box 02, Kamal, Madura, Indonesia

*Corresponding author : pramudiamirza@trunojoyo.ac.id

Abstract

Cement-bonded particle board is a composite material made from a combination of lignocellulosic particles and Portland cement as a binder. In this study, the lignocellulosic particles used are nipa frond fibers and cockle shell powder, which function as fillers. Portland cement acts as the binding matrix that enhances mechanical strength and resistance to environmental factors. The volume fractions of nipa frond fibers used were 30% wt, 40% wt, and 50% wt, with the cockle shell powder content fixed at 20% wt. The cement-bonded particleboard specimens were fabricated using the compression molding method under a pressing load of 3 tons, followed by physical and mechanical testing to evaluate the characteristics of the cement particleboard composites. The results showed that increasing the volume fraction of nipa frond fibers reduced density, increased moisture content, enhanced water absorption capacity, and decreased flexural strength (modulus of rupture). The test results indicated that the density of the cement-bonded particleboard met the requirements of ISO 8335 and JIS A 5417 standards, but did not meet the SNI 03-105-2006 standard. The moisture content values of the specimens met the requirements of ISO 8335, JIS A 5417, and SNI 03-105-2006 standards. The flexural strength of the specimens with a 30% wt cockle shell powder fraction satisfied ISO 8335, JIS A 5417, and SNI 03-105-2006 standards. In contrast, specimens with 40% wt and 50% wt nipa frond fiber fractions only fulfilled the JIS A 5417 standard.

Keyword : Cement-bonded particle board, volume fraction of nipa frond fibers, cockle shell, compression molding

Abstrak

Papan partikel semen merupakan material komposit yang terbuat dari kombinasi partikel lignoselulosa dan semen Portland sebagai bahan pengikat. Partikel lignoselulosa pada penelitian ini menggunakan serat pelepah nipah dan serbuk cangkang kerang berfungsi sebagai pengisi (filler) sedangkan semen Portland berperan sebagai matriks pengikat yang meningkatkan kekuatan mekanik dan ketahanan terhadap faktor lingkungan. Komposisi fraksi volume serat pelepah nipah yang digunakan yakni sebesar 30% wt, 40% wt, dan 50% wt dengan komposisi serbuk cangkang kerang kepah sebesar 20% wt. Spesimen komposit papan partikel semen ini dibuat menggunakan metode compression molding dengan beban penekanan sebesar 3 ton dan dilakukan pengujian fisik dan mekanik untuk mengetahui karakteristik komposit partikel semen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi fraksi volume serat pelepah nipah akan menurunkan nilai densitas, meningkatkan kadar air, meningkatkan kemampuan absorbsi air, serta menurunkan nilai kekuatan lentur (modulus of rapture). Hasil pengujian tersebut menunjukkan densitas papan partikel semen telah memenuhi persyaratan sesuai standar ISO 8335, JIS A 5417, namun tidak memenuhi standar SNI 03-105-2006. Nilai kadar air spesimen menunjukkan telah memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan sesuai standar ISO 8335, JIS A 5417, dan SNI 03-105-2006. Kekuatan lentur spesimen pada fraksi volume serbuk cangkang kerang 30% wt telah memenuhi standar ISO 8335, JIS A 5417, dan SNI 03-105-2006, namun fraksi volume serat pelepah nipah sebesar 40% wt serta 50% wt hanya memenuhi standar JIS A 5417.

Kata kunci :  papan partikel semen, fraksi volume serat pelepah nipah, cangkang kerang kepah, compression molding

- Pendahuluan

Papan partikel semen merupakan material komposit berbasis semen yang dirancang untuk menjawab kebutuhan akan bahan bangunan yang memiliki kekuatan struktural tinggi, daya tahan lama, serta memenuhi aspek keberlanjutan lingkungan. Material ini berkembang sebagai alternatif dari papan partikel konvensional yang menggunakan serat/serbuk kayu sebagai bahan utama dan resin sintetis sebagai perekat yang seringkali menimbulkan isu lingkungan dan kesehatan akibat emisi formaldehida [1,2]. Pada papan partikel semen menggunakan semen Portland yang berfungsi sebagai matriks utama dengan fungsi untuk mengikat partikel filler serta menggantikan peran resin sintetis. Papan partikel semen menjadi solusi inovatif dalam sektor konstruksi modern karena mampu menggabungkan kekuatan fisik, keberlanjutan, dan keamanan dalam satu produk [3,4].

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai yang sangat panjang dan potensi sumber daya laut yang melimpah. Salah satu potensi tersebut adalah cangkang kerang kepah yang merupakan limbah padat dari aktivitas perikanan dan industri pengolahan makanan laut. Setiap tahunnya, jumlah limbah cangkang kerang kepah terus meningkat seiring bertambahnya konsumsi hasil laut. Sayangnya, limbah ini sebagian besar tidak dimanfaatkan secara optimal dan seringkali hanya dibuang ke lingkungan sekitar, terutama di daerah pesisir, sehingga menimbulkan masalah bagi lingkungan [5-7]. Cangkang kerang kepah memiliki kandungan kalsium karbonat (CaCO₃) yang tinggi, mirip dengan batu kapur, yang membuatnya memiliki potensi besar sebagai material pengisi (filler) dalam pengembangan berbagai jenis material bangunan berbasis semen. Kalsium karbonat dalam cangkang kerang dapat meningkatkan kekuatan tekan dan durabilitas komposit, serta memberikan stabilitas dimensional terhadap perubahan suhu dan kelembaban [8-10].

Wilayah pesisir Indonesia juga memiliki kekayaan hayati yang melimpah dan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal, salah satunya adalah tanaman nipah (Nypa fruticans). Tanaman ini tumbuh subur di daerah mangrove dan rawa-rawa air payau yang banyak dijumpai di sepanjang pesisir pantai, termasuk di wilayah Madura. Selama ini, pemanfaatan tanaman nipah di masyarakat pesisir umumnya hanya terbatas pada produksi gula merah atau bahan atap tradisional, sementara bagian pelepahnya, khususnya yang sudah mengering, cenderung menjadi limbah yang tidak digunakan. Biomassa pelepah nipah memiliki potensi besar sebagai sumber serat alami yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan material ramah lingkungan, salah satunya sebagai bahan baku papan partikel semen. Serbuk pelepah nipah mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang dapat menjadikan bahan tersebut sebagai bahan pengisi (filler) atau penguat (reinforcement) yang baik dalam komposit berbasis semen [11-13].

Serat pohon nipah dan serbuk cangkang kerang kepah menawarkan potensi yang menjanjikan sebagai bahan penyusun komposit, khususnya dalam upaya pengembangan material berbasis sumber daya lokal yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Serat dari pelepah pohon nipah memiliki kandungan selulosa yang tinggi, bersifat ringan, dan mudah terdegradasi secara alami, menjadikannya ideal sebagai elemen penguat (reinforcement) dalam komposit serat alam. Sementara itu, serbuk kerang yang berasal dari limbah perikanan kaya akan kalsium karbonat (CaCO₃), sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengisi (filler) untuk meningkatkan kekakuan, kestabilan termal, dan ketahanan terhadap api dari material komposit [14,15]. Sinergi antara kedua material ini tidak hanya sejalan dengan konsep ekonomi sirkular melalui pemanfaatan limbah hayati, tetapi juga membuka peluang pengembangan komposit fungsional dengan performa mekanik yang unggul dan nilai tambah tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan fraksi volume serat pelepah nipah terhadap sifat fisik dan mekanik papan partikel semen serat pelepah nipah-serbuk cangkang kerang kepah

- Metode Penelitian

2.1.	Persiapan Spesimen

Proses pembuatan bubuk cangkang kerang kepah diawali dengan mencuci cangkang secara menyeluruh untuk menghilangkan kotoran, lumpur, dan sisa-sisa jaringan hewan yang masih menempel. Setelah bersih, cangkang dijemur di bawah sinar matahari langsung hingga kadar airnya berkurang secara signifikan serta bertujuan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme serta memudahkan proses penghancuran. Cangkang kering kerang selanjutnya digiling menggunakan alat penghancur untuk menghasilkan serbuk kasar. Bubuk hasil gilingan kemudian disaring menggunakan ayakan berukuran 100 mesh agar diperoleh partikel dengan ukuran yang seragam sesuai kebutuhan. Sementara itu, proses pembuatan serbuk pohon nipah dimulai dengan merendam pelepah nipah pada air bersih selama 7 hari dengan tujuan untuk mempermudah pengambilan serat. Serat pelepah nipah yang sudah bersih dan dikeringkan kemudian direndam menggunakan larutan basa NaOH 5 % selama 2 jam lalu dibilas dengan aquades hingga bersih. Serat yang telah direndam kemudian dikeringkan dengan dijemur di bawah sinar matahari dan dilanjutkan dengan proses pemisahan dan penggilingan menggunakan mesin hammer mill hingga menjadi partikel berukuran serbuk kasar dan selanjutnya disaring dengan ukuran 60 mesh. Serbuk cangkang kerang dan serbuk pelepah nipah ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini :

(a)

(b)

Gambar 1. (a) Serbuk cangkang kerang

(b) Serat pelepah nipah dalam bentuk serbuk

Langkah awal dalam proses pembuatan sampel diawali dengan menentukan fraksi volume antara serbuk pelepah nipah dan serbuk cangkang kerang kepah berdasarkan tiga variasi komposisi, yaitu 30% : 20%, 40% : 20%, dan 50% : 20%. Komposisi tersebut kemudian dikombinasikan dengan bahan tambahan berupa 10% semen portland sebagai matriks pengikat, 5% kalsium klorida (CaCl₂) sebagai katalis, dan sisa volume diisi dengan air untuk membantu proses pencampuran dan hidrasi semen. Seluruh bahan dicampur secara merata hingga homogen sebelum dicetak dan diproses lebih lanjut sesuai prosedur pembentukan papan komposit. Serat dan partikel yang telah dicampur kemudian dimasukkan ke dalam cetakan besi  berukuran 20 × 50 × 10 mm.

Gambar 2. Spesimen papan partikel semen

Proses pencetakan dilakukan menggunakan mesin press dengan pembebanan sebesar 3 ton selama 10 menit. Setelah proses pengepresan selesai, papan komposit yang terbentuk diberi perlakuan curing selama 7 hari sebelum dilakukan pengujian.

2.2.	Pengujian Densitas

Pengujian densitas merupakan salah satu metode untuk mengetahui tingkat kerapatan massa suatu material terhadap volume spesimen papan partikel semen. Dimensi spesimen yang digunakan untuk pengujian densitas yakni 10 cm x 10 cm x 1 cm. Nilai kerapatan spesimen dihitung menggunakan persamaan [16] :

ρ= mV

Keterangan :

=	densitas (gr/cm3)

m	=	massa spesimen papan partikel semen (gr)

V	=	Volume spesimen papan partikel semen (cm3)

2.3.	Pengujian Kadar Air

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan kandungan kadar air pada setiap sampel papan partikel semen. Dimensi spesimen yang digunakan untuk pengujian kadar air yakni 10 cm x 10 cm x 1 cm. Persamaan dalam menghitung nilai kadar air adalah [16]:

Kadar Air (%)=m1-m0mo x 100%

Keterangan :

m0	=	massa awal spesimen (gr)

m1	=	massa akhir spesimen (gr)

2.4.	Pengujian absorpsi air

Pengujian absorpsi air bertujuan untuk mengetahui sejauh mana papan partikel semen menyerap air ketika direndam dalam waktu tertentu. Dimensi spesimen yang digunakan untuk pengujian absorbsi air yakni 5 cm x 5 cm x 1 cm. Perhitungan absorpsi air mengikuti persamaan [16]:

Absorpsi air %= m1-m0m0x 100%

Keterangan :

m0	=	massa awal spesimen sebelum perendaman (gr)

m1	=	massa akhir spesimen setelah perendaman (gr)

2.5.	Modulus of Rupture

Modulus of Rupture (MOR) merupakan ukuran kekuatan lentur maksimum suatu material sebelum patah. Parameter ini digunakan untuk menilai seberapa kuat kemampuan papan partikel semen menahan beban lentur. Dimensi spesimen yang digunakan pada pengujian ini adalah 20 cm x 5 cm x 1 cm. Persamaan yang digunakan untuk menentukan modulus of rupture adalah [16]:

MoR= 3Pl2bh2

Dengan :

MoR 	= 	Modulus of Rupture (kgf/mm2)

P 	= 	Besar beban maksimum (kgf)

l 	= 	Jarak sangga (mm)

b 	= 	Lebar spesimen uji (mm)

h 	= 	Tebal spesimen uji (mm)

- Hasil dan Pembahasan

3.1.	Hasil Uji Densitas

Hasil pengujian densitas spesimen papan partikel semen ditunjukkan pada Gambar 3 berikut ini :

Gambar 3. Hasil uji densitas

Keterangan :

S 		=		Serat pelepah nipah

CK	=		Cangkang kerang

Hasil pengujian densitas spesimen papan partikel semen menunjukkan semakin besar fraksi volume serat pelepah nipah, akan menyebabkan penurunan nilai densitas spesimen. Nilai densitas rata-rata spesimen papan partikel semen dengan komposisi 30 % S : 20 % CK, 40 % S : 20 % CK, dan 50 % S : 20 % CK berturut-turut adalah 1,805 g/cm3, 1,532 g/cm3, serta 1,422 g/cm3. Nilai densitas keseluruhan spesimen tersebut memenuhi persyaratan papan partikel semen sesuai standar ISO 8335-1987 yaitu sebesar > 1 g/cm3 dan JIS A 5417- 1992 yaitu sebesar > 0,8 g/cm3 namun tidak memenuhi standar SNI 03-2105-2006 yang mensyaratkan 0,4 - 0,9 g/cm3.

Berdasarkan nilai kerapatan yang diperoleh dapat dilihat bahwa semakin tinggi fraksi volume serat pelepah nipah, maka akan menyebabkan semakin rendah fraksi volume semen Portland yang digunakan sehingga nilai kerapatan spesimen yang dihasilkan akan semakin rendah pula. Berat papan partikel semen semakin menurun dengan semakin sedikitnya semen yang digunakan sehingga kerapatan papan semen yang dihasilkan akan mengalami penurunan. Semakin rendah kadar semen yang digunakan akan menyebabkan ikatan antara partikel dengan semen dalam papan akan semakin renggang, keadaan ini akan mengakibatkan kerapatan papan semen yang dihasilkan akan semakin berkurang [17-21].

3.2.	Hasil Uji Kadar Air

Berdasarkan hasil uii kadar air spesimen dengan komposisi variasi serat pelepah nipah dan cangkang kerang kepah didapatkan hasil sebagai berikut :

Gambar 4. Hasil uji kadar air

Keterangan :

S 		=		Serat pelepah nipah

CK	=	Cangkang kerang

Gambar 2. menunjukan bahwa nilai kadar air paling tinggi dari papan partikel semen terletak pada sampel dengan komposisi serat 50% dan cangkang kerang 10% sedangkan kadar air paling rendah terletak pada sampel serat 30% dan cangkang kerang 20%. Kadar air berkurang dengan berkurangnya kandungan serat pada papan komposit, hal ini disebabkan oleh kadar air dalam serat. Semakin banyak serat yang dipakai, maka semakin tinggi nilai kadar airnya. Serat alam mengandung komponen utama berupa selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang bersifat higroskopis, sehingga dapat menyerap dan mengikat molekul air dari sekitarnya. Oleh karena itu, semakin tinggi jumlah serat yang dicampurkan, semakin besar pula kapasitas papan dalam menyerap dan menahan air [17-21]. Data tersebut menunjukkan bahwa nilai kadar air seluruh sampel papan partikel telah memenuhi ketiga standar papan partikel semen yakni berdasarkan standar ISO (6-12 %), JIS A 5417 (<16%), dan SNI 03-2105-2006 (<16%).

3.3.	Hasil Uji Absorpsi Air

Pengujian absorpsi air menunjukkan hasil sebagai berikut :

Gambar 5. Hasil uji absorpsi air

Data pengujian absorpsi air menunjukkan semakin tinggi fraksi volume serat, semakin tinggi pula nilai absorpsi air papan partikel semen. Penambahan fraksi volume serat yang tinggi dapat meningkatkan jumlah rongga atau pori dalam struktur papan partikel semen. Porositas ini mempermudah penetrasi air, sehingga daya serap air bertambah.

3.4.	Hasil Uji Keteguhan Patah (MoR)

Spesimen papan partikel semen dilakukan pengujian three point bending untuk mengetahui kemampuan spesimen dalam menahan beban hingga terjadi kerusakan atau patah. Data pengujian ditunjukkan pada Gambar 6. Berikut ini :

Gambar 6. Hasil uji modulus of rupture (MOR)

Hasil pengujian menunjukkan semakin tinggi serbuk serat nipah yang digunakan, maka akan semakin rendah nilai keteguhan patah spesimen papan partikel semen. Komposisi fraksi serat yang semakin besar akan berdampak pada sebagian serat tidak terlapisi dengan baik oleh pasta semen Portland yang digunakan sebagai matriks. Hal ini akan melemahkan kekuatan ikatan di daerah antarmuka dan mengakibatkan nilai keteguhan patah atau kekuatan lentur (MOR) papan partikel semen menjadi lebih rendah [17-21]. Data nilai MoR spesimen dengan komposisi 30% serat pelepah nipah 20 % serbuk cangkang kerang kepah telah memenuhi standar yang dipersyaratkan berdasarkan standar ISO (> 9 N/mm2), JIS A 5417 (> 6,2 N/mm2), dan SNI 03-2105-2006 (> 8,04 N/mm2), sedangkan spesimen dengan komposisi 40% serat pelepah nipah 20 % serbuk cangkang kerang telah memenuhi persyaratan teknis dari standar JIS A 5417 (> 6,2 N/mm2), namun tidak memenuhi ISO (> 9 N/mm2) dan standar SNI 03-2105-2006 (> 8,04 N/mm2), sedangkan spesimen spesimen dengan komposisi 50% serat pelepah nipah 20 % serbuk cangkang kerang tidak memenuhi persyaratan teknik dari ketiga standar tersebut.

- Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya penambahan fraksi volume serat pelepah nipah mampu memengaruhi karakteristik fisik dan mekanik material papan partikel semen serat pelepah nipah-cangkang kerang kepah. Penambahan fraksi volume serat pelepah nipah mampu menurunkan nilai densitas, meningkatkan nilai kadar air dan daya absorpsi air, serta menurunkan nilai keteguhan patah (MoR) spesimen. Data menunjukkan spesimen dengan komposisi 30 % S : 20 % CK memiliki karakteristik dalam hal densitas (sesuai standar ISO 8335-1987 dan JIS A 5417- 1992), kadar air (sesuai standar ISO 8335-1987, JIS A 5417- 1992, dan SNI 03-2105-2006), keteguhan patah (sesuai standar ISO 8335-1987, JIS A 5417- 1992, dan SNI 03-2105-2006). Spesimen papan partikel semen dengan komposisi 40 % S : 20 % CK memiliki spesifikasi densitas (sesuai standar ISO 8335-1987 dan JIS A 5417- 1992), kadar air (sesuai standar ISO 8335-1987, JIS A 5417- 1992, dan SNI 03-2105-2006), dan keteguhan patah (sesuai standar ISO 8335-1987, JIS A 5417- 1992, dan SNI 03-2105-2006), sedangkan papan partikel semen dengan komposisi 50 % S : 20 % CK memiliki spesifikasi teknis densitas (sesuai standar ISO 8335-1987 dan JIS A 5417- 1992), kadar air (sesuai standar ISO 8335-1987, JIS A 5417- 1992, dan SNI 03-2105-2006), serta keteguhan patah tidak memenuhi persyaratan sesuai standar yang telah ditentukan ISO 8335-1987, JIS A 5417- 1992, dan SNI 03-2105-2006.

Daftar Pustaka

[1]	Davies, I. E. E., and O. O. A. Davies. "Agro-waste-cement particleboards: A review." MAYFEB Journal of Environmental Science 2 (2017).

[2]	Hatami Shirkouh A, Meftahi F, Soliman A, Godbout S, Palacios J. Performance of Eco-Friendly Zero-Cement Particle Board under Harsh Environment. Applied Sciences. 2024 Apr 8;14(7):3118.

[3]	Chen L, Zhang Y, Labianca C, Wang L, Ruan S, Poon CS, Ok YS, Tsang‬ DC. Carbon-negative cement-bonded biochar particleboards. Biochar. 2022 Dec;4(1):58.

[4]	Hossain MU, Wang L, Iris KM, Tsang DC, Poon CS. Environmental and technical feasibility study of upcycling wood waste into cement-bonded particleboard. Construction and Building Materials. 2018 Jun 10;173:474-80.

[5]	Setyoningrum A, Saefudina A. Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang sebagai Bahan Campuran dalam Pembuatan Paving Block (Literature Review). Jurnal TESLINK: Teknik Sipil dan Lingkungan. 2024 Mar 31;6(1):54-61.

[6]	Syahrani D. Pemanfaatan limbah cangkang kerang (Kepah) dan limbah kaca sebagai bahan alternatif substitusi parsial semen untuk campuran beton. Jurnal Teknik Sipil. 2017;17(2):345-57.

[7]	Pradnya T, Utari AM, Wahyuni DD, Yuniati NN. Pemanfaatan Cangkang Kerang-Kerang Laut Sebagai Produk Inovatif Kemaritiman Plastic Biodegradable (Bioplastik Alami Ramah Lingkungan) Dalam Upaya Mengurangi Penggunaan Plastik-Plastik Sintetis Pencemar Lingkungan. LKTI Inergyc. 2022 Sep 20;1(1):23-.

[8]	Simorangkir SP, Hamzah A, Saktisahdan TJ, Luwinsky E, Haliza N. Utilization of Kepah clam shell in Batu Bara waste as a partial cement replacement in the production of porous concrete. Journal of Ecological Engineering. 2025 Jul 1;26(7).

[9]	Ali L, El Ouni MH, Raza A, Janjua S, Ahmad Z, Ali B, Kahla NB, Bai Y. Experimental investigation on the mechanical and fracture evaluation of carbon Fiber-Reinforced cementitious composites with Nano-Calcium carbonate. Construction and Building Materials. 2021 Nov 15;308:125095.

[10]	Wu F, You X, Wang M, Liu T, Lu B, Hou G, Jiang R, Shi C. Increasing flexural strength of CO2 cured cement paste by CaCO3 polymorph control. Cement and Concrete Composites. 2023 Aug 1;141:105128.

[11]	Termizi MN, Rasidi MS, Nasib AM, Zainuddin F, Masa AH. Polylactic Acid (PLA)/Cellulose Hybrid Biocomposite: The Utilization of Nypa Frutican on Enhancing Mechanical Properties of PLA. Key Engineering Materials. 2024 Dec 16;997:25-34.

[12]	Rasidi MS, Teh PL. Chemical Modification of Nypa fruticans Fiber as Filler on the Mechanical and Thermal Properties of PLA/rLDPE Biocomposites. InBiofiller-Reinforced Biodegradable Polymer Composites 2020 Oct 27 (pp. 119-132). CRC Press.

[13]	Hasan A, Rabbi MS, Billah MM, Hasib MA. Effect of chemical treatments on properties of injection molded Nypa fruticans fiber reinforced polypropylene composite. Heliyon. 2022 Dec 1;8(12).

[14]	Yang G, Heo YJ, Park SJ. Effect of morphology of calcium carbonate on toughness behavior and thermal stability of epoxy-based composites. Processes. 2019 Mar 27;7(4):178.

[15]	de Moura AP, da Silva EH, dos Santos VS, Galera MF, Sales FC, Elizario S, de Moura MR, Rigo VA, da Costa RR. Structural and mechanical characterization of polyurethane-CaCO3 composites synthesized at high calcium carbonate loading: An experimental and theoretical study. Journal of Composite Materials. 2021 Sep;55(21):2857-66.

[16]	Odeyemi SO, Abdulwahab R, Adeniyi AG, Atoyebi OD. Physical and mechanical properties of cement-bonded particle board produced from African balsam tree (Populous Balsamifera) and periwinkle shell residues. Results in Engineering. 2020 Jun 1;6:100126.

[17]	Ranjan M, Kushwaha PK, Nandanwar A, Upadhyay VK. Development of bamboo reinforced cement bonded particle board. Advances in Bamboo Science. 2024 Aug 1;8:100095.

[18]	Prakusya H, Wicaksono ST, Purbawanto Hidayat MI. Pengaruh Komposisi Filler Limbah Polypropylene dan Sekam Padi terhadap Sifat Fisis dan Mekanik Komposit untuk Aplikasi Papan Semen Partikel. Jurnal Teknik ITS. 2019;8(2).

[19]	Ohijeagbon IO, Bello-Ochende MU, Adeleke AA, Ikubanni PP, Samuel AA, Lasode OA, Atoyebi OD. Physico-mechanical properties of cement bonded ceiling board developed from teak and African locust bean tree wood residue. Materials Today: Proceedings. 2021 Jan 1;44:2865-73.

[20]	Mayer AK, Kuqo A, Koddenberg T, Mai C. Seagrass-and wood-based cement boards: A comparative study in terms of physico-mechanical and structural properties. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 2022 May 1;156:106864.

[21]	Rana MN, Islam MN, Nath SK, Das AK, Ashaduzzaman M, Shams MI. Influence of chemical additive on the physical and mechanical properties of cement-bonded composite panels made from jute stick. Journal of Building Engineering. 2020 Sep 1;31:101358.