PENGARUH WAKTU PEMANASAN DAN MEDIA KOROSI TERHADAP LAJU KOROSI ASTM A36 SEBAGAI CHAMBER INCINERATOR

Eko Nugroho1, Nurlaila Rajabiah2, Bambang Surono3, Wahyu Seto Aji4

1,2,3 Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Metro

JL. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro, Lampung, Indonesia.

4 Prodi Sarjana Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Metro JL. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro, Lampung, Indonesia.

Coressponding author: exonugros@gmail.com 2)

ABSTRAK

Incinerator adalah mesin yang dirancang untuk mengeluarkan limbah padat melalui penggunaan teknologi pembakaran suhu tinggi. Pembakaran yang terus berulang dapat menyebabkan korosi. Banyak orang melihat korosi menjadi masalah dan tidak dapat dihindari. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana waktu pembakaran dan media korosi mempengaruhi laju korosi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain eksperimental dengan melakukan pemanasan pada material. Pengujian dilakukan untuk mendapatkan suatu analisa pengaruh waktu dan media korosi pada ruang bakar incinerator terhadap laju korosi. Material menggunakan baja ASTM A36 dengan dimensi 70 mm × 50 mm × 5mm. Media korosi menggunakan air hujan,H2SO4,dan HCl. Pemanasan material suhu 700°C,dengan lama pemanasan selama 3 jam,5 jam,dan 7 jam. untuk waktu perendaman dengan media korosi dilakukan selama 30 menit,dan waktu pendinginan selama 7 hari. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai laju korosi tertinggi terjadi pada waktu pembakaran 7 jam. Sehingga semakin lama waktu pembakaran maka menyebabkan peningkatan reaksi dan mengakibatkan nilai korosi juga semakin meningkat. Penggunaan media korosi dapat mempengaruhi laju korosi. Hal ini diketahui bahwa hasil penelitian nilai korosi paling tinggi sebesar 0,00534 mm/year pada waktu pemansan selama 7 jam dengan media korosi HCl. Sedangkan nilai korosi paling rendah adalah sekitar 0,00077 mm/year pada media korosi Air Hujan pada waktu 3 jam.Oleh karena itu, suhu pemanasan yang semakin lama juga menyebabkan bertambahnya reaksi dan mengakibatkan nilai korosi juga semakin meningkat.

Kata Kunci : Waktu pemanasan, Media Korosi, Ruang Bakar Incinerator, Laju korosi.

ABSTRACT

An incinerator is a machine designed to process solid waste through high-temperature combustion technology. Continuous combustion may lead to corrosion, which is often considered an inevitable problem. The purpose of this study is to investigate how combustion duration and corrosive media affect the corrosion rate. The research method employed was an experimental design involving the heating of material. Tests were conducted to analyze the effect of combustion time and corrosive media in the incinerator chamber on the corrosion rate. The material used was ASTM A36 steel with dimensions of 70 mm × 50 mm × 5 mm. The corrosive media employed were rainwater, H₂SO₄, and HCl. The material was heated at 700 °C for 3, 5, and 7 hours. The immersion time in corrosive media was 30 minutes, followed by a cooling period of 7 days. The results indicated that the highest corrosion rate occurred at a combustion time of 7 hours. Thus, the longer the combustion time, the greater the reaction, resulting in an increased corrosion rate. The use of different corrosive media also influenced the corrosion rate. It was found that the highest corrosion rate was 0.00534 mm/year after 7 hours of heating in HCl solution, while the lowest corrosion rate was approximately 0.00077 mm/year in rainwater after 3 hours of heating. Therefore, prolonged heating not only enhances the reaction but also significantly increases the corrosion rate.

Keywords: Heating time, Corrosive Media, Incinerator Combustion Chamber, Corrosion Rate.

PENDAHULUAN

Sampah adalah bahan tak terpakai yang dibuang dari alam dan oleh manusia yang tidak memiliki nilai ekonomi. Limbah mencakup sampah organik, anorganik, dan B3, yang merupakan bahan beracun dan berbahaya. studi (Ratman & Syafrudin, 2007) yang melihat penggunaan incinerator untuk mengolah limbah B3.

Incinerator adalah alat yang dirancang untuk menghilangkan limbah padat melalui pembakaran dengan menggunakan teknologi suhu yang tinggi. Salah satu cara alternatif untuk mengurangi jumlah limbah sampah yang ada di lingkungan adalah sistem yang digunakan oleh Incinerator. Alat ini melibatkan pembakaran dengan menggunakan suhu yang tinggi (Tami, 2021). Dapat disimpulkan bahwa incinerator adalah mesin yang memiliki dua ruang bakar: ruang bakar utama untuk membakar limbah oli dan ruang bakar kedua dan akhir untuk membakar gas buang dan sisa sampah yang belum terbakar. Ruang bahan bakar memiliki pembakar minyak diesel. Disebut sebagai pembakar primer dan pembakar sekunder.

Ruang bakar incinerator adalah tempat di mana bahan bakar atau limbah dibakar. Incinerator memiliki dua ruang pembakaran. pada ruang pembakaran pertama temperatur yang digunakan sekitar 400°C sampai dengan 1000°C, dan pada ruang pembakaran kedua temperatur yang digunakan sekitar 1000°C sampai dengan 1200°C (Wardhani, 2015). Jika memenuhi beberapa kriteria, seperti suhu dan waktu, mesin akan berfungsi dengan baik. Ada pun bahan yang menjadi ruang bakar incinerator salah satunya  yaitu baja ASTM A36

Baja ASTM A36 tergolong baja karbon rendah yang mempunyai fungsi untuk bangunan konstruksi seperti pipa, tanki, dan juga bisa digunakan untuk bahan pembuatan kapal. Plat baja ASTM A36 juga mudah terkorosi (Iman Saefuloh dkk, 2021). Pada umumnya incenerator harus tahan terhadap korosi agar umur pakai incenerator tersebut tahan lama. Oleh karena itu untuk meningkatkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh plat baja ASTM A36 dari ketahanan korosinya dapat dilakukan dengan perlakuan permukaan (surface treatment) (Ray Adam Baihaki dkk. 2019).

Korosi adalah proses penurunan atau degradasi kualitas suatu material, termasuk penurunan sifat mekanik suatu material akibat pengaruh suhu tinggi atmosfer. Dua faktor utama memengaruhi korosi logam, terutama baja karbon waktu paparan dan jenis media korosif. Salah satu faktor penting yang memengaruhi laju korosi adalah waktu paparan. Dalam penelitian terhadap baja karbon rendah yang direndam dalam air laut, ditemukan bahwa lamanya perendaman meningkatkan laju korosi, terutama dalam media dengan kadar salinitas tinggi (Faizal,2018). Media korosif seperti air laut, larutan asam, atau larutan garam (NaCl) sangat memengaruhi laju korosi. Misalnya, konsentrasi ion klorida dalam larutan NaCl mempercepat korosi baja karbon. Pada lingkungan air laut, tingginya salinitas dan pH yang asam dapat mempercepat korosi logam, terutama jika logam terpapar dalam jangka waktu yang lama (Faizal,2018).

METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain eksperimental dengan melakukan penggunaan incinerator. Pengujian dilakukan dengan incinerator untuk mengetahui pengaruh waktu pemanasandan medai korosi  terhadap laju korosi. Pengujian dilakukan untuk mendapatkan suatu analisa pengaruh waktu dan media korosi pada ruang bakar incinerator terhadap laju korosi. Tahapan dan waktu yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: mempersiapkan peralatan dan persediaan yang diperlukan yaitu timbangan digital, oven, wadah, sikat, termometer, alat pelindung diri (APD), kain lap, desikan, larutan korosif seperti air hujan, H₂SO₄,HCL dan plat baja ASTM A36. Kemudian melakukan pemotong bahan spesimen sesuai ukuran.

Gambar 1. Spesimen pengujian (Baja ASTM A 572)

Kemudian, memasukkan plat baja ASTM A36 ke oven dengan suhu yang akan digunakan yaitu   7000C. Waktu pemanasan yang digunakan selama 3 jam, 5 jam, dan 7 jam pada setiap suhu dan menggunakan termometer untuk mengukur suhu di dalam oven. Setelah pemanasan, spesimen baja dikeringkan menggunakan kain lap, kemudian dimasukkan ke dalam wadah berisi larutan korosif (H₂O, H₂SO₄, dan HCl) dengan konsentrasi tertentu untuk proses perendaman selama 30 menit. dan melakukan proses pendinginan yang akan dibutuhkan dengan suhu ruang membutuhkan waktu 7 hari. Menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti sarung tangan, kacamata pelindung, dan jas laboratorium untuk melindungi diri selama pengujian. Menggunakan sikat untuk membersihkan produk korosi dari permukaan plat baja setelah melakukan pengujian. Setelah itu, menggunakan timbangan digital untuk mengukur massa plat baja sebelum dan sesudah pengujian dengan presisi tinggi.

Selanjutnya Pengujian nilai korosi pada plat baja ASTM A36 akan dilakukan di Laboratorium Teknik Mesin Um Metro. Pengujian nilai korosi dilakukan untuk mengetahui pengaruh waktu pembakaran terhadap nilai korosi, dan untuk mengetahui pengaruh suhu pembakaran temperature tinggi terhadap nilai korosi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh waktu pemanasan terhadap nilai korosi, dan untuk mengetahui pengaruh media korosi terhadap laju korosi. Berdasarkan dari hasil pengujian didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil data berat awal dan berat akhir

| Suhu Spesifikasi Variabel (oC) | Waktu (Jam) | Berat Awal (WO) (g) | Berat Akhir (W1) (g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 3 | A1.1 140 | 139,81 |
|  |  | A1.2 140 | 139,79 |
|  |  | A1.3 140 | 139,80 |
|  | 5 | B1.1 140 | 138,94 |
|  |  | B1.2 140 | 138,92 |
|  |  | B1.3 140 | 138,93 |
|  | 7 | C1.1 140 | 138,22 |
|  |  | C1.2 140 | 138,24 |
|  |  | C1.3 140 | 138,27 |
| 650 | 3 | A2.1 140 | 138,60 |
|  |  | A2.2 140 | 138,49 |
|  |  | A2.3 140 | 138,54 |
|  | 5 | B2.1 140 | 138,40 |
|  |  | B2.2 140 | 138,43 |
|  |  | B2.3 140 | 138,41 |
|  | 7 | C2.1 140 | 137,37 |
|  |  | C2.2 140 | 137,34 |
|  |  | C2.3 140 | 137,39 |
| 700 | 3 | A3.1 140 | 137,55 |
|  |  | A3.2 140 | 137,62 |
|  |  | A3.3 140 | 137,59 |
|  | 5 | B3.1 140 | 136,70 |
|  |  | B3.2 140 | 136,62 |
|  |  | B3.3 140 | 136,59 |
|  | 7 | C3.1 140 | 135,93 |
|  |  | C3.2 140 | 135,83 |
|  |  | C3.3 140 | 135,53 |

Tabel 1. hasil data berat awal dan berat akhir pada suhu spesifikasi variable 700oC dengan  waktu 3 jam, 5 jam, dan 7 jam dan media korosi air hujan didapat nilai korosi dalam waktu 3 jam yaitu berat awal sekita (r) 142,30 gram dan nilai berat akhir yaitu 141,35. Untuk waktu 5 jam yaitu berat awal sekitar 141,75 gram dan berat akhir adalah 139,00 gram. Dengan waktu 7 jam nilai berat awal sekitar 142,80 gram dan nilai berat akhir yaitu 139,31 gram

Suhu spesifikasi variable 700oC dengan  waktu 3 jam, 5 jam, dan 7 jam dan media korosi H2SO4 didapat nilai korosi dalam waktu 3 jam yaitu berat awal sekitar 144,10 gram dan nilai berat akhir yaitu 141,60. Untuk waktu 5 jam yaitu berat awal sekitar 141,80 gram dan berat akhir adalah 138,60 gram. Dengan waktu 7 jam nilai berat awal sekitar 139,30 gram dan nilai berat akhir yaitu 136,00 gram.

Suhu spesifikasi variable 700oC dengan  waktu 3 jam, 5 jam, dan 7 jam dan media korosi HCl didapat nilai korosi dalam waktu 3 jam yaitu berat awal sekita (r) 144,20 gram dan nilai berat akhir yaitu 139,50. Untuk waktu 5 jam yaitu berat awal sekitar 143,20 gram dan berat akhir adalah 136,90 gram. Dengan waktu 7 jam nilai berat awal sekitar 142,20 gram dan nilai berat akhir yaitu 135,50 gram.

Perbedaan nilai berat awal dan berat akhir disebabkan karena perbedaan suhu dan waktu semakin tinggi dapat mempengaruhi rendahnya berat akhir.

Pengaruh Pengujian Terhadap Nilai Korosi

Berdasarkan rumus pengujian nilai korosi menurut (Fontana M. G., 1986) pada bab 2 pada halaman 21 dapat dijelaskan sebagai berikut: Diketahui:

Massa Awal (WO)	: 140 g

Massa Akhir (W1)	: 139,81 g

Luas Permukaan (A)	           : 37,5 cm2

Waktu Eksposur (T) 	       : 24 jam x 7 hari =168 Jam Densitas Material (D)             : 7,8 g/cm3 (Fontana M. G., 1986)

Konstanta Laju Korosi (K)	: 87,6 x 104

Laju Korosi=W0-W1.KA.T.D

=142,30g-141,35g×(8,76×104)35 cm2×168jam×7,8g/cm3

=0,95×(8,76×104)35×168×7,8

=83,220108113,6

=0,00077 mm/year

Jadi hasil nilai korosinya adalah 0,3628 mm/year.

Hasil Pengujian Dengan Memvariasikan Temperatur

Hasil pengujian data 600 oC ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil dan Data Air Hujan

| Suhu Spesifikasi Variabel (⁰C) | Waktu (Jam) | Berat Awal (W0) (g) | Berat Akhir (W1) (g) | ∆W (g) | Nilai Korosi (mm/year) | Rata-Rata Nilai Korosi (mm/year) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 3 | A 1.1 140 | 139,81 | 0,19 | 0,3628 | 0,3947 |
|  |  | A1.2 140 | 139,79 | 0,21 | 0,4011 |  |
|  |  | A1.3 140 | 139,8 | 0,22 | 0,4202 |  |
|  | 5 | B1.1 140 | 138,94 | 1,06 | 2,0248 | 2,0444 |
|  |  | B1.2 140 | 138,92 | 1,08 | 2,0630 |  |
|  |  | B1.3 140 | 138,93 | 1,07 | 2,0456 |  |
|  | 7 | C1.1 140 | 138,22 | 1,78 | 3,4030 | 3,3584 |
|  |  | C1.2 140 | 138,24 | 1,76 | 3,3648 |  |
|  |  | C1.3 140 | 138,27 | 1,73 | 3,3074 |  |

Hasil pengujian dengan media korosi H2SO4 di tampilkan pada tebel berikut.

Tabel 3. Hasil dan Data H2SO4

| Suhu Spesifikasi Variabel (⁰C) | Waktu (Jam) | Berat Awal (W0) (g) | Berat Akhir (W1) (g) | ∆W (g) | Nilai Korosi (mm/year) | Rata-Rata Nilai Korosi (mm/year) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 650 | 3 | A 1.1 140 | 138,6 | 1,41 | 2,6933 | 2,7889 |
|  |  | A1.2 140 | 138,49 | 1,51 | 2,8843 |  |
|  |  | A1.3 140 | 138,54 | 1,46 | 2,7889 |  |
|  | 5 | B1.1 140 | 138,4 | 1,66 | 3,1708 | 3,0689 |
|  |  | B1.2 140 | 138,43 | 1,57 | 2,9989 |  |
|  |  | B1.3 140 | 138,41 | 1,59 | 3,0371 |  |
|  | 7 | C1.1 140 | 137,37 | 2,63 | 5,0237 | 5,0300 |
|  |  | C1.2 140 | 137,34 | 2,66 | 5,0810 |  |
|  |  | C1.3 140 | 137,39 | 2,61 | 4,9855 |  |

Hasil pengujian dengan media korosi HCl di tampilkan pada tebel berikut.

Tabel 4. Hasil dan Data HCl

| Suhu Spesifikasi Variabel (⁰C) | Waktu (Jam) | Berat Awal (W0) (g) | Berat Akhir (W1) (g) | ∆W (g) | Nilai Korosi (mm/year) | Rata-Rata Nilai Korosi (mm/year) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 | 3 | A 1.1 140 | 137,55 | 2,45 | 4,6798 | 4,6097 |
|  |  | A1.2 140 | 137,62 | 2,38 | 4,5461 |  |
|  |  | A1.3 140 | 137,59 | 2,41 | 4,6034 |  |
|  | 5 | B1.1 140 | 136,7 | 3,3 | 6,3035 | 6,4244 |
|  |  | B1.2 140 | 136,62 | 3,38 | 6,4563 |  |
|  |  | B1.3 140 | 136,59 | 3,41 | 6,5136 |  |
|  | 7 | C1.1 140 | 135,93 | 4,07 | 7,7774 | 8,0937 |
|  |  | C1.2 140 | 135,83 | 4,17 | 7,9653 |  |
|  |  | C1.3 140 | 135,53 | 4,47 | 8,5384 |  |

PEMBAHASAN

Pengaruh waktu pemanasan terhadap laju korosi, dan pengaruh media korosi terhadap nilai korosi dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 11. Grafik Hasil dan Data Air Hujan

Berdasarkan gambar 11 hasil dan data Menunjukan bahwa dari hasil penelitian waktu pemanasan dengan waktu 3 jam  dengan media korosi air hujan memiliki hasil  sebesar 0,00077 mm/year.

Pada waktu 5 jam hasil dan data Menunjukan bahwa dari hasil penelitian dengan media korosi memiliki hasil  sebesar 0,00223 mm/year.

Dalam hasil waktu 7 jam hasil dan data Menunjukan bahwa dari hasil penelitian dengan media korosi memiliki hasil  sebesar 0,00283 mm/year. Dari perbedaan waktu terlihat bahwa hasil nilai korosi yang didapat sesuai dengan nilai korosi yang diinginkan.

Gambar 12. Grafik Hasil dan Data H2SO4

Berdasarkan gambar 12 hasil dan data Menunjukan bahwa dari hasil penelitian dengan waktu pemanasan 3 jam dengan media korosi H2SO4 memiliki hasil  sebesar 0,00203 mm/year.

Pada waktu 5 jam hasil dan data Menunjukan bahwa dari hasil penelitian denganmedia korosi memiliki hasil  sebesar 0,00259 mm/year.

Dalam hasil waktu 7 jam hasil dan data Menunjukan bahwa dari hasil penelitian dengan media korosi memiliki hasil  sebesar 0,00267 mm/year. Dari perbedaan waktu terlihat bahwa hasil nilai korosi yang didapat sesuai dengan nilai korosi yang diinginkan.

Gambar 13. Grafik Hasil dan Data HCl

Berdasarkan gambar 13 Berdasarkan gambar 34 hasil dan data Menunjukan bahwa dari hasil penelitian denga media korosi HCl memiliki hasil  sebesar 0,00219 mm/year.

Pada waktu 5 jam hasil dan data Menunjukan bahwa dari hasil penelitian suhu pembakaran temperatur 700 oC denganmedia korosi memiliki hasil  sebesar 0,0051 mm/year.

Dalam hasil waktu 7 jam hasil dan data Menunjukan bahwa dari hasil penelitian suhu pembakaran temperatur 700 oC denganmedia korosi memiliki hasil  sebesar 0,00543 mm/year. Dari perbedaan waktu terlihat bahwa hasil nilai korosi yang didapat sesuai dengan nilai korosi yang diinginkan.

Gambar 14. Grafik pengaruh suhu terhadap laju korosi

Berdasarkan gambar 14. Grafik pengaruh suhu terhadap laju korosi menunjukkan bahwa suhu pembakaran mempengaruhi nilai laju korosi yang terjadi. Dilihat pada grafik tersebut nilai tertinggi korosi terjadi pada media korosi HCl dengan nilai sebesar 0,00534 mm/year pada waktu pembakaran 7 jam. Sedangkan nilai terendah terjadi pada media korosi air hujan nilai 0,00283 mm/year pada waktu 3 jam. Sehingga semakin meningkatnya suhu pembakaran menyebabkan bertambahnya reaksi dan mengakibatkan nilai korosi juga semakin meningkat.

Data penelitian pengaruh waktu dan media korosi terhadap nilai korosi, dan pengaruh suhu pemanasan terhadap nilai korosi yaitu  hubungan hasil pengujian pengaruh waktu pemanasan terhadap nilai korosi dan suhu pembakaran temperatur tinggi terhadap nilai korosi dapat dilihat pada grafik.

Hal ini disebabkan karena waktu pemanasan yang semakin meningkat menyebabkan bertambahnya reaksi dan mengakibatkan nilai korosi juga semakin meningkat.

Pada variasi media korosi air hujan dengan waktu 3 jam, 5 jam, dan 7 jam didapat nilai korosi dalam waktu 3 jam yaitu nilai korosi paling rendah sebesar 0,00077 mm/year sedangkan nilai korosi paling tinggi terjadi pada waktu 7 jam sebesar  0,00219 mm/year, Interaksi air hujan dengan baja karbon rendah, misalnya ASTM A36, memicu reaksi elektrokimia yang menghasilkan produk korosi berupa karat (Fe₂O₃·xH₂O) pada bagian anoda, sementara pada katoda berlangsung reaksi reduksi oksigen (Jones, 1996; Fontana, 1987). Proses korosi ini semakin cepat dengan adanya faktor lingkungan seperti siklus basah-kering, kelembapan tinggi, serta keberadaan ion klorida dan sulfat (NACE, 2012; Morcillo et al., 2015).

Untuk Pada variasi media korosi H2SO4 dengan waktu 3 jam, 5 jam, dan 7 jam didapat nilai korosi dalam waktu 3 jam yaitu nilai korosi terendah yaitu 0,00203 mm/year sedangkan nilai korosi paling tinggi pada waktu 7 jam yaitu 0,00267 mm/year, sifatnya yang sangat korosif menjadikan H₂SO₄ sebagai salah satu media yang paling berbahaya terhadap material logam, khususnya baja karbon rendah seperti ASTM A36. Pada rentang konsentrasi 20–60%, laju korosi baja meningkat signifikan akibat dominasi reaksi reduksi ion hidrogen. Proses ini melibatkan pelarutan besi di anoda (Fe → Fe²⁺) serta reduksi ion H⁺ pada katoda menjadi gas hidrogen (Fontana, 1987; Jones, 1996). Produk korosi berupa FeSO₄ bersifat larut dalam larutan, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan permanen terhadap permukaan logam (ASM International, 2003). Selain itu, faktor eksternal seperti adanya ion pengotor (misalnya klorida), peningkatan suhu, serta kondisi aerasi mampu mempercepat mekanisme korosi (NACE, 2012; Saha et al., 2016).

Sedangkan variasi media korosi HCl dengan waktu 3 jam, 5 jam, dan 7 jam didapat nilai korosi dalam waktu 3 jam yaitu nilai korosi terendah yaitu 0,00219 mm/year sedangkan nilai korosi yang paling tinggi terjaadi pada waktu 7 jam sebesar 0,00543 mm/year. Peran ion klorida sangat penting karena kemampuannya menembus dan merusak lapisan oksida pelindung, sehingga dalam kondisi tertentu dapat memicu terjadinya korosi sumuran atau pitting (NACE, 2012; Revie & Uhlig, 2008). Faktor-faktor eksternal seperti peningkatan konsentrasi HCl, kenaikan suhu, aerasi, serta kondisi permukaan baja diketahui mempercepat laju korosi (ASM International, 2003; Saha et al., 2016).

Hal ini disebabkan karena suhu pembakaran temperatur tinggi yang semakin meningkat menyebabkan bertambahnya reaksi dan mengakibatkan nilai korosi juga semakin meningkat. Korosi yang disebabkan temperatur tinggi hal ini dapat terjadi ketika plat baja ASTM A572 terkena atmosfer panas yang mengandung oksigen, sulfur, halogen, atau senyawa lain yang dapat bereaksi dengan material tersebut, dan semakin naik suhu, kelarutan oksigen dalam media aqueous semakin menurun karena oksigen dapat dibebaskan. Sebaliknya, dalam sistem tertutup oksigen tidak dibebaskan, sehingga semakin naik suhu, laju korosi semakin meningkat. Korosi dapat juga diartikan sebagai serangan yang merusak logam karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Korosi atau secara awam lebih dikenal dengan istilah pengkaratan merupakan fenomena kimia pada bahan-bahan logam diberbagai macam kondisi lingkungan. Bila ditinjau dari interaksi yang terjadi, korosi adalah proses transfer elektron dari logam ke lingkungannya. Logam bertindak sebagai sel yang memberikan elektron (anoda) dan lingkungan bertindak sebagai penerima elektron (katoda).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa simpulan dan saran dari hasil penelitian. Waktu pembakaran mempengaruhi nilai korosi. hal ini dibuktikan dengan nilai laju korosi tertinggi terjadi pada suhu 700 oCdengan waktu pembakaran 7 jam. Sehingga semakin lama waktu pembakaran maka menyebabkan peningkatan reaksi dan mengakibatkan nilai korosi juga semakin meningkat.Penggunaan media korosi dapat mempengaruhi laju korosi. Hal ini diketahui bahwa hasil penelitian nilai korosi paling tinggi sebesar 0,00534 mm/year pada suhu 700 oC selama 7 jam dengan media korosi HCl. Sedangkan nilai korosi paling rendah adalah sekitar 0,00077 mm/year pada media korosi Air Hujan pada waktu 3 jam.Oleh karena itu, suhu pemanasan yang semakin lama juga menyebabkan bertambahnya reaksi dan mengakibatkan nilai korosi juga semakin meningkat..

Dalam penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran. Unutk penelitian selanjutnya dapat menggunakan parameter yang berbeda sehingga dicapai nilai efisien yang maksima. Jumlah spesimen untuk percobaan lebih dari 3 agar ketika terjadi kegagalan tidak mengulangi percobaan melainkan memilih 3 spesimen yang memiliki laju korosi terbaik. Untuk peneliti selanjutnya, bisa mencari referensi lain untuk pengujian nilai korosi, tidak terpaku hanya pada 1 referensi saja.

DAFTAR PUSTAKA

Association, A. G. (n.d.). Hot-dip galvanizing for corrosion protection of steel. Diakses tahun 2000, dari www.galvanizeit.org

Barish, R. J. (2020). Basic physics. Radiation biology (hlm. 3–26).

Febrianka, N. (n.d.). Pengertian korosi. Diakses 10 Maret 2017, dari http://www.academia.edu/6633215/Pengertian_Korosi

Fontana, M. G. (1987). Corrosion engineering (Edisi ke-3). Singapore: McGraw-Hill Book Company.

Furqan, M. (2013). Jenis-jenis korosi. Diakses dari http://www.ejurnal.com/2013/12/faktor-faktorpenyebabterjadinyakorosi.html

Iman Saefuloh, dkk. (2021). Pengaruh variasi kecepatan pengadukan dengan penambahan perlakuan panas lapisan electroless Ni-P terhadap laju korosi dan kekerasan permukaan baja karbon rendah ASTM A36. Jurnal Rekayasa Mesin, 16(2), 241–248.

Jones, D. A. (1996). Principles and prevention of corrosion (Edisi ke-2). New Jersey: Prentice Hall.

Morcillo, M., Chico, B., Díaz, I., Cano, H., & de la Fuente, D. (2015). Atmospheric corrosion of mild steel. Revista de Metalurgia, 51(1), e045. https://doi.org/10.3989/revmetalm.045

NACE International. (2012). Corrosion basics: An introduction. Houston: NACE International.

Nugroho, E., Rajabiah, N., & Pramudya, Y. (2024). Analisa pengaruh waktu dan suhu pada ruang bakar incinerator menggunakan ASTM A36 terhadap nilai korosi. Turbo: Jurnal Program Studi Teknik Mesin, 13(2). https://doi.org/10.24127/trb.v13i2.3825

Oppelt, E. T. (2013). Incineration of hazardous waste: A critical review. Journal of the Air Pollution Control Association, 37(5), 558–586.

Ornelasari, R. (2015). Analisa laju korosi pada Stainless Steel 304 menggunakan metode ASTM G31-72 pada media air nira aren.

Prameswari, B. (2008). Studi efektivitas lapisan korosi pada baja (Skripsi). Universitas Indonesia, Depok.

Priyamba, G. (2013). Pengaruh suhu pembakaran dan laju alir limbah cair terhadap emisi gas karbon monoksida pada incinerator di PT Bayer Material Science Indonesia. Teknika: Jurnal Sains dan Teknologi, (2).

Rahayu Dwi Utami, D. O. (2021). Meningkatkan kinerja incinerator pada pemusnahan limbah medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan, 116–123.

Ratman, C. R., & Syafrudin. (2007). Penerapan pengolahan limbah B3 di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Jurnal Presipitasi, 7, 62–70.

Ray Adam Baihaqi, Pratikno, H., & Hadiwidodo, Y. S. (2019). Analisis sour corrosion pada baja ASTM A36 akibat pengaruh asam sulfat dengan variasi temperatur dan waktu perendaman di lingkungan laut. Jurnal Teknik ITS, 8(2), 237–242.

Revie, R. W., & Uhlig, H. H. (2008). Corrosion and corrosion control: An introduction to corrosion science and engineering (Edisi ke-4). Hoboken: John Wiley & Sons.

Rudi Hartono, D. S. (2020). Laju korosi pada baja karbon medium plat A36 direndam dalam media air laut dan air tawar. Dinamika: Jurnal Teknik Mesin UNKHAIR.

Saha, S. K., Banerjee, P., & Ghosh, P. (2016). Corrosion behavior of carbon steel in hydrochloric acid solution and its inhibition by green inhibitors. Journal of Materials and Environmental Science, 7(4), 1137–1145.

Saputro, F. D. (2018). Variasi media pengkorosi dan waktu terhadap laju korosi pada logam baja rendah karbon (mild steel) dengan pemodelan kondisi sirip kemudi kapal (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Negeri Surabaya.

Shreir, L. L., Jarman, R. A., & Burstein, G. T. (2010). Shreir’s corrosion (Edisi ke-4). Oxford: Elsevier.

Singh, A., & Ebenso, E. E. (2014). A review on corrosion inhibition of carbon steel in acidic media using green inhibitors. International Journal of Corrosion, 2014, 1–20. https://doi.org/10.1155/2014/714451

Sukamta, A. W. (2017). Pembuatan alat incinerator limbah padat medis skala kecil. Jurnal Ilmiah Semesta Teknika, 147–153.

Tami. (2021, April 4). Mutu Institute. Diambil kembali dari https://mutuinstitute.com/

Utami, N. (2022). Pengaruh suhu terhadap laju korosi komponen logam pada bagian fuselage pesawat MD-80. Jurnal Teknik, Elektronik, Engine, 192–198.

Wardhani, V. I. (2015). Prediksi karakteristik termofluida proses perpindahan panas di dalam ruang bakar incinerator. Jurnal Sains dan Teknologi Nuklir Indonesia, 16(1), 43.